3.6 Обогащение песков

Обоснование выбора промывочной установки.

Уровень технологического извлечения золота из россыпи реки Хомолхо определяется вещественным составом кондиционного пласта, гранулометрическим составом содержащегося в песках золота, выбранными технологиями и техникой горных работ,  обогащения полезного ископаемого.

Основные технологические характеристики кондиционного материала:

-валунистость  свыше 200 мм    до 10 %;

-глинистость  незначительная   3-5 %;

-промывистость легко и средне промывистый материал.

Гранулометрический состав золота россыпи реки Хомолхо приведен в
таблице 3.6.1

Таблица 3.6. 1 - Результаты ситового анализа золота

| Значения | # Фракции, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения | -0.14 | +0.14 -0.34 | +0.34 -0.57 | +0.57 -0.85 | +0.85 -1.42 | + 1.42 -2.13 | +2.13 -5.0 | +5.0 |
| Наличие золота, % | 0.29 | 3.84 | 35.12 | 35.43 | 13.97 | 5.15 | 3.62 | 2.58 |

По анализу характеристик песков и золота, а также уровня извлечения золота различным обогатительным оборудованием, на основе использования исследований АО «Иргиредмет» и результатов опытно-промышленных работ по извлечению тонкого и мелкого золота выполненных ВНИИ-1, для обогащения песков россыпи были рекомендованы промывочные приборы бочечные, шлюзовые.

Результаты промывочного прибора подтвердили высокую эффективность бочечных приборов на обогащении песков, содержащих мелкое и тонкое золото, и была принята обогатительная установка на базе промывочного прибора ПКБШ-100 с дополнительными узлами извлечения мелкого золота, осуществляющая промывку песков по транспортной схеме.

Эксплуатацию промывочного прибора ПКБШ-100 планируется осуществлять с учетом наработок опытно-промышленных работ, а именно:

1 Снижена часовая  производительность  установки   (со 100 м3 до 80 м3 ), поскольку проведенные наблюдения выявили взаимосвязь между уровнем технологических потерь золота и повышением  нагрузки на узлы обогащении.

2 Исключена из технологического цикла операция обогащения материала +20 –50 мм на самородкоулавливающем шлюзе, в виду 100%-ной достаточности для извлечения золота россыпи шлюзов мелкого напои нения.

3 Исключена    прямая    разгрузка автосамосвалами БелАЗ-540А в бункер БПК -100 промприбора, поскольку неравномерность подачи материала в скруббер ГДБ -100 ведет к неполным дезинтеграции и грохочению материала.

Прибор   ПКБШ-100, осуществляющий   обогащение   песков   россыпи комплектуется следующими узлами:

1 Бункер питатель  БПК-100

2 Скруббер ГДБ-100  (грохот-дезинтефатор)

3 Агрегат шлюзовой  ШГМ -720

4 Шлюз доводочный

5 Отвалообразователь 03П-800

6.Агрегат насосный АН-12НДС, Д 1250-65

7.Узлы извлечения мелкого и тонкого золота

Расчет технологического извлечения золота

Технологическое извлечение золота принято 93,8%. Схема цепи аппаратов обогатительной установки приведена на рис 3.6.1, технологические характеристики прибора ПКБШ-100 и концентратора «Орокон» приведены в таблицах 3.6.5 и 3.6.6.

Технологическая     схема     обогащения   песков     россыпи  реки Хомолхо предусматривает:

-подачу песков в     скрубер бульдозером Т-170;

-дезинтеграцию   и разделение в скрубере   на  классы +20 и -20мм, класс +20мм в отвал,           а класс -20 мм  на шлюзы мелкого накопления;

-обогащение материала –20 мм на шлюзах мелкого наполнения;

-грохочение  хвостов  продукта шлюзового обогащения на гидрогрохоте;

-концентрация золота на концентраторе «Орокон»;

-сокращение концентрата шлюзов мелкого наполнения на доводочном шлюзе;

-доводка концентрата доводочного шлюза на вашгерде;

-сбор   и   переработка   на   ШОУ   хвостового   продукта доводочного шлюза, вашгерда и концентрата « Орокон»

Из практики эксплуатации промывочных установок типа ПКБШ на промывке песков россыпи р.Хомолхо определено , что общие потери  золота   6.2% распределяются следующим образом:

-потери с галей = 1%;

-потери с  эфелями = 5%;

-потери при доводке = 0.2%

Таким образом баланс  золота в технологическом процессе   обогащения полезного ископаемого определяется в следующем виде:

входящее в технологию обогащения золото  100%; теряется в технологии обогащения  6.2%;

в том числе: в хвостах   скрубера (в    гале)   1%;

в хвостах ШМН +   гидрогрохота     5%;

в узлах доводки концентрата           0.2%:

Суточная потребность обогатительной установке в технологической воде составит:

Qсут  = Qв  * Qп/п сут  / Qп/пч = 438 * 1560 /  80 = 8540м3 ;

где Qп/пч   - часовая производительность установки; Qп/пч = 80 м3 / ч ;

Qп/п сут  - суточная производительность установки; Qп/п сут = 1560 м3 / сут ;

Qп/пв  - расход воды промприбором, Qп/пв  = 438 м3 / ч

Расход воды   на     доводке    концентратов    при двухразовом    режиме съемок составит

Q дв = 2 * ( Qдш  + Qдв + Qгр   ) = 2 * ( 1.73+0.036 +2.114) = 7.76 м 3 /сутки ;

где  Q дш – вода на доводочном  шлюзе, Q дш = 1.73 м3 / ч ;

Q дв – вода при доводке на вашгерде, Q дв = 0.036 м3 / ч ;

Q гр – вода  на грохоте, Q гр = 2.114 м3 / ч :

Расход технологической воды в сутки составит:

Q тсут = Qсут  + Q дв   = 8540 + 7.76 = 8547.8 м3 /сутки

Прочие неучтенные расходы воды (5%):

Q тсут . неучт = Q тсут  * 0.05 = 8547.8 * 0.05 = 427.4 м3 /сутки

Общий расход технологической воды составит:

Qтсут .общ.  = Q тсут  + Q тсут . неучт.  = 8547.8 + 427.4 = 8975 м3 /сутки

Удельный расход технологической воды составит:

qт = Qтсут .общ.   / Qп/п сут  = 8975 / 1560 = 5.75 м3/м3

Мероприятия по извлечению тонкого и мелкого золота.

Согласно гранулометрии золота  россыпи реки Хомолхо, наличие золота фракции - 0,25 мм составляет  4.13%.

Золото месторождения классифицируется как мелкое и средней крупности, поэтому в процессе обогащения материала продуктивного пласта предусматривается реализовать следующие организационные и технические мероприятия по извлечению тонкого и мелкого золота:

1 Часовая производительность промустановки снижена со 100 м3 до 80 м3.

2 Доводка наиболее обогащенного концентрата ШМН осуществляется в доводочном пункте на     вашгердном столе.

З  В технологическую цепь обогащения включен  концентратор «Орокон».

Концентрат "ОРОКОНа", хвосты доводочного шлюза (-4мм), хвосты вашгерда      направляются   на   до извлечение   комплексом   извлечения тонкого и мелкого золота

Основные преимущества концентраторов «Орокон»:

1 Высокий уровень извлечения золота но сравнению с традиционными методами, как крупного, так и частиц с размером менее 0,2 мм, общий уровень извлечения которых составил 80 %.

2  Непрерывность эксплуатации.

3  Мобильность.

Устройство и принцип работы установки "ОРОКОНа".

Установка "ОРОКОН-ЗОМ" предназначена для извлечение мелких золотых частиц в размере 30-50 мкм. Установка обеспечивает высокий уровень извлечения золота по сравнению с традиционными методами, особенно это касается золотых частиц с размером менее 0,2 мм.

Принцип работы всех типов оборудования, используемых для гравиометрической сепарации, заключается в том, что более плотные у частицы (золото, касситерит и др.) перемещаются сквозь флюидизированный слой более мелких частиц до тех пор, пока не становится возможным их скапливание и последующее извлечение.

Применение центробежной силы увеличивает разницу в плотности между более плотными и менее плотными частицами, что приводит к значительному повышению эффективности гравитационной сепарации. Слой частиц, собирающихся между кольцами на внутренней поверхности конуса, поддерживается во флюидизированном состоянии постоянным воздействием рыхлителей. Такое флюидизирующее действие в совокупности с большими центробежными силами, действующими на более плотные частицы, делает возможным постоянный взаимообмен между более плотными и более легкими частицами, в результате чего более плотные частицы аккумулируются между кольцами рядом с поверхностью конуса. Поскольку конструкция установки представляет собой конус, пульпа подвергается воздействию более значительных гравитационных сил, достигаемых посредством все повышающихся периферических скоростей по мере того, как она подталкивается кверху и выталкивается наружу, так что более мелкие золотые частицы собираются на верхних кольцах, в то время как более крупные частицы задерживаются на нижних кольцах.

Данные, полученные в ходе испытаний, показывают, что может быть получен очень высокий процент извлечения более крупного золота-при снижении процента извлечения по мере того, как золото становится более мелким.

Установка устанавливается непосредственно на любую плоскую платформу, сделанную из деревянных балок, цемента и др., включая мобильные платформы. Минимальные размеры платформы должны быть 2500 х 2500 мм. Очень важно также, чтобы платформа была совершенно ровной для обеспечения нормальной работы установки.

Максимальная производительность установки зависит. от характеристик твердого вещества, однако обычно составляет 30-50 м3/час сухой твердой первоначальной породы. Перед подачей первоначальной породы в установку необходимо добавить воду для получения пульпы с весовым содержанием твердого вещества примерно 20-40 %.

Подача первоначального материала в установку может осуществляться самыми разнообразными методами в зависимости от имеющегося оборудования и от условий конкретной местности.

С целью контроля количества твердого вещества, поступающего в установку, желательно измерять его поток. Простым методом измерения этой величины является заполнение мерного коллектора этим потоком с параллельным измерением времени, за которое происходит заполнение. Умножив найденную таким образом скорость потока на массовую долю твердого вещества, можно вычислить скорость переработки твердого вещества за единицу времени.

Загрузка материала в установку осуществляется с помощью лотков, или системы труб непосредственно в центральную трубу конуса. Загруженный материал подвергается немедленному воздействию центробежных сил и образует с помощью рыхлителей активизированный слой внутри конуса, кольца же при этом выполняют ту же роль, что и желобки в обычной установке гравитационной сепарации шлюзового типа.

Более плотные частицы концентрируются в нижней части активизированного слоя, то есть вдоль внутренней поверхности конуса, в то время как менее плотные выносятся из его верхней части и аккумулируются в лотках, расположенных по краям. Остаток пульпы поступает в хвосты.

Непрерывная эксплуатация установки рассчитана на период, не превышающий трех дней (в зависимости от содержания полезного компонента и масштабов работ), после чего установка должна быть остановлена (строго по инструкциям), а концентрат удален. Большинство пользователей проводят эту процедуру ежедневно.

При разгрузке установки в среднем извлекается около 250 кг пульпы или 100 кг сухого концентрата. Поэтому необходима его конечная очистка с применением вибрационных столов, а также, амальгамации и цианирования.

Идеальная скорость вращения установки  70-90 об/мин. Чтобы убедиться, что достигнута требуемая скорость вращения, достаточно наблюдая за створками концентрационного отсека, находящегося в основании конуса, подсчитать количество оборотов в минуту.

Расчет качественно-количественой схемы обогащения

Расчет количественной схемы обогащения выполняется с учетом   следующих исходных данных:

часовая производительность промприбора = 80 м3 / ч;

выход фракции + 20 мм = 47 % ;

выход концентрата со шлюзов ШГН = 30 л / м2 ;

коэффициент грохочения = 0,5 ;

выход концентрата на доводочном шлюзе = 5 % ;

выход подрешетного материала – 4 мм = 22,5 % .

Таблица 3.6.2- Расчет количественной схемы обогащения

| № п/п | Операции, продукты обогащения | Выход твердого |  |  |  |  |  |  | Ж:Т |  |  | ### Расход воды, |  |  |  |  | ### Расход пульпы, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 / ч |  |  | % |  |  |  |  |  |  | м3 / ч |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Дезинтеграция и грохочение в скрубере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступает : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пески | 80 |  |  |  |  | 100 |  | 0.2:1 |  |  | 16 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вода | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 336 |  |  | 336 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 4.4:1 |  |  | 352 |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | + 20 мм в отвал | 38 |  |  | 47 |  |  |  | 0.05:1 |  |  | 2 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - 20 мм на ШГН | 42 |  |  | 53 |  |  |  | 8.5:1 |  |  | 350 |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 4.4:1 |  |  | 352 |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | #### Обогащение на шлюзах мелкого накопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - 20 мм | 42 |  |  | 53 |  |  |  | 8.5:1 |  |  | 350 |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Вода | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 42 |  |  | 53 |  |  |  | 10:1 |  |  | 412 |  |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Хвосты в грохот | 42 |  |  | 53 |  |  |  | 10:1 |  |  | 412 |  |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Шлюзовой концентрат | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Грохочение на грохоте (Е=0,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Хвосты ШГН | 42 |  |  | 53 |  |  |  | 10:1 |  |  | 412 |  |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | + 10 мм в отвал | 21 |  |  | 26.5 |  |  |  | 14:1 |  |  | 286 |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | -10мм в “Орокон” | 21 |  |  | 26.5 |  |  |  | 6:1 |  |  | 126 |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 42 |  |  | 53 |  |  |  | 10:1 |  |  | 412 |  |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ## Обогащение в концентраторе “Орокон” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пульпа (- 10 мм) | 21 |  |  | 26.5 |  |  |  | 6:1 |  |  | 126 |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Вода | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 21 |  |  | 26.5 |  |  |  | 7.5:1 |  |  | 150 |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Хвосты в отвал | 20,95 |  |  | 26.5 |  |  |  | 7.5:1 |  |  | 150 |  |  | 170.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Концентрат на ШОУ | 0,05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 21 |  |  | 26.5 |  |  |  | 7.5:1 |  |  | 150 |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Таблица 3.6.3- Продолжение таблицы 3.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ## Сокращение концентрата ШГН на доводочном шлюзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Концентрат шлюзов | 0,18 |  |  | 100 |  |  |  | 0.4:1 |  |  | 0.07 |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вода | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1.73 |  |  | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Итого: | 0,18 |  |  | 100 |  |  |  | 10:1 |  |  | 1.8 |  |  | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Хвосты на грохот 4 мм | 0,17 |  |  | 94.4 |  |  |  | 10.6:1 |  |  | 1.796 |  |  | 1.966 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Концентрат | 0,1 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0.4:1 |  |  | 0.004 |  |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 0,18 |  |  | 100 |  |  |  | 10:1 |  |  | 1.8 |  |  | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ## Доводка на вашгерде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Концентрат доводочного шлюза | 0,01 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0.4:1 |  |  | 0.004 |  |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Вода | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 0,01 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0.4:1 |  |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Золото в кассу | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Шлихи на ШОУ | 0,01 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0.4:1 |  |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Грохочение хвостов доводочного шлюза на грохоте , d отв.= 4мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Хвосты доводочного шлюза | 0,17 |  |  | 94.4 |  |  |  | 10.6:1 |  |  | 1.796 |  |  | 1.966 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Вода | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2.114 |  |  | 2.114 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 0,17 |  |  | 94.4 |  |  |  | 23:1 |  |  | 3.910 |  |  | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | + 4 мм в отвал | 0,13 |  |  | 71.9 |  |  |  | 42:1 |  |  | 3.894 |  |  | 4.024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | - 4 мм на ШОУ | 0,04 |  |  | 22.5 |  |  |  | 0.4:1 |  |  | 0.016 |  |  | 0.056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 0,17 |  |  | 94.4 |  |  |  | 23:1 |  |  | 3.91 |  |  | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.6.4- Баланс технологической воды

| Поступает в процесс |  |  | ## Выходит из процесса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Точка подачи | Расход,м3 /ч | № п/п | Точка выхода | Расход,м3 /ч |
| 1 | С исходными песками | 16 | 1 | + 20 мм в отвал | 2 |
| 2 | Дезинтеграция в скрубере | 336 | 2 | Хвосты ШГН и грохота | 286 |
| 3 | Обогащение на ШГН | 62 |  |  |  |
| 4 | Обогащение на “Ороконе” | 24 | 3 | Хвосты “Орокона” | 150 |
|  | Итого: | 438 |  | Итого: | 438 |

Таблица 3.6.5- Техническая характеристика промывочного прибора           ПКБШ-100

| Характеристика | ## Параметры |
| --- | --- |
| Техническая производительность, м3 /ч | 100 |
| Потребление воды (без ШГП), м3 / м3 | 7:1 |
| Мощность (без транспортера и насоса), квт | 96 |
| Численность обслуживающего персонала в смену, чел. | 3 |
| Срок монтажа, суток | 10 |
| Максимальная крупность валунов, мм | 600 |
| Частота вращения скруббера , об / мин | 16 |
| Производительность насоса : подача, м3 /ч напор , м | 500 65 |
| Масса ,т | 66 |

Таблица 3.6.6- Техническая характеристика установки “Орокон”

| Характеристика | ## Параметры |
| --- | --- |
| Производительность твердого вещества в час, м3 /ч | 30-50 |
| Максимальная крупность материала | 10 |
| Отношение твердого к жидкому | 1:3 |
| Общий уровень извлечения частиц размером менее 0,2 мм, % | до 80 |
| Частота вращения конуса , об / мин | 80 |
| Тип двигателя | 4А132М4УЗ |
| Мощность двигателя, квт | 11 |
| Габаритные размеры, м | 2.2; 2.3; 2.6 |
| Масса ,кг | 2800 |

# Качественно – количественная схема обогащения промприбра

###### ПКБШ-100